Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области

«Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса»

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

по ОП.01 «Материаловедение»

Методические указания для студентов

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

| ПРЕДИСЛОВИЕ................................................................................................ | 2 |
| --- | --- |
| ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ................................................................................................................ | 4 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «Изучение строения и свойств волокон хлопка»............................................................................................................... | 6 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 «Изучение строения и свойств волокон льна»............................................................................................................... | 10 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 «Изучение строения и свойств волокон шерсти»............................................................................................................... | 15 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «Изучение строения и свойств волокон шёлка»............................................................................................................... | 20 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 «Изучение строения и свойств искусственных волокон.................................................................................... | 23 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 «Изучение строения и свойств синтетических волокон.................................................................................... | 27 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 «Дефекты пряжи и нитей»....................... | 31 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 Изучение устройства и принципа работы ткацкого станка».................................................................................. | 34 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 «Определение вида отделки ткани»........ | 38 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 «Изучение переплетений ткани» | 41 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 «Анализ волокнистого состава тканей» | 45 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 «Анализ физических свойств тканей».. | 48 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13«Анализ механических свойств тканей»................................................................................................................ | 52 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14«Анализ технологических свойств тканей»................................................................................................................ | 56 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 «Изучение ассортимента бельевых тканей»................................................................................................................ | 61 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 «Изучение ассортимента плательно - сорочечных тканей»......................................................................................... | 63 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 «Изучение ассортимента костюмных и пальтовых тканей»............................................................................................ | 67 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 «Изучение ассортимента подкладочных материалов»............................................................................. | 70 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19 «Изучение ассортимента прокладочных материалов».............................................................................. | 74 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20 Изучение ассортимента фурнитуры.... | 77 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21«Определение сортности ткани»........... | 80 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22 «Оформление кофекционной карты».. | 84 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания предназначены для  проведения практических работ по учебной дисциплине «Материаловедение» и  составлены в соответствии с рабочей программой по данной учебной дисциплине.

На выполнение лабораторных и практических работ отводится  42 часа.

Практические занятия проводятся в кабинете материаловедения.

Продолжительность проведения - не менее 2-х академических часов.

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний студентов – их теоретической готовности к выполнению задания.

Формы организации студентов на практических занятиях:

фронтальная, групповая, парная и индивидуальная.

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование профессиональных практических умений.

Целью данного курса является закрепление теоретических и

формирование навыков практического применения знаний, полученных студентами на теоретических занятиях, знакомство со стандартами и нормативной литературой. В процессе обучения студенты должны получить необходимый опыт для самостоятельной дальнейшей работы по специальности.

В результате выполнения практических работ студент должен:

уметь:

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для

выполнения работ;

- применять материалы при выполнении работ.

знать:

- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их

применения;

- общие сведения о строении материалов;

- общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных

материалов.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Выполнение студентами лабораторных и практических работ направлено на:

- обобщение, систематизацию и углубление теоретических знаний по конкретным темам УД;

- формирование умений применять полученные знания на практике;

- развитие аналитических, проектировочных и конструкторских умений;

- выработку таких профессионально значимых качеств как самостоятельность, ответственность, творческая инициатива.

При подготовке и выполнении лабораторных и практических работ студент должен:

- строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в описаниях соответствующих лабораторных работ и практических занятий;

- знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности студента, которая производится преподавателем;

- знать, что после выполнения работы студенты должны представить отчет о

проделанной работе с обсуждением полученных результатов и выводов.

- знать этапы практических работ;

- правильно организовать рабочее место.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

«Изучение строения и свойств волокон хлопка»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять волокно по внешнему виду, описанию,

- Характеризовать свойства волокон

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Таблица «Классификация волокон, образцы волокон хлопка, образцы хлопчатобумажных тканей.

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Какие волокна относятся к натуральным?

2 На какие группы по происхождению делятся натуральные волокна?

3 Перечислите основные свойства волокон.

Необходимая базовая информация

Хлопком называют волокна, покрывающие семена однолетнего растения хлопчатника.

Цвет волокон белый, слегка кремоватый. Существуют сорта хлопчатника, которые дают волокна бежевого, зеленоватого и других цветов. Красящий пигмент содержится в кутикуле (поверхностном слое волокна).

Волокна хлопка имеют вид скрученных (извитых) сплющенных ленточек со стенками определенной толщины и каналом внутри. Средний диаметр поперечного сечения волокон 15—25 мкм. Толщина стенок и степень извитости характеризуют зрелость волокна, которая в свою очередь определяет его качество.

Строение хлопкового волокна

а- перезрелое, б – зрелое, в – незрелое.

Перезрелые волокна имеют толстые стенки, повышенную прочность, но при этом значительно увеличивается их жесткость. Эти волокна не пригодны для текстильной переработки .

Зрелое волокно хлопка содержит более 95 % целлюлозы, остальное представляет собой сопутствующие вещества (рисунок 3 б).

Незрелые тонкостенные волокна обладают малой прочностью, низкой эластичностью и плохо окрашиваются. Они так же не пригодны для текстильного производства

Основным веществом, составляющим волокна растительного происхождения, является природный полимер целлюлоза. Зрелое волокно хлопка на 95 — 96 % состоит из целлюлозы и на 4 — 5% из примесей — жировых, воскообразных, красящих и минеральных.

При введение в пламя волокна хлопка горят ярко-желтым пламенем с наличием светящейся искры, распространением запаха жжёной бумаги. При вынесении из пламени продолжают гореть. Сгорают полностью, образуя серый пепел.

Свойства хлопкового волокна

1 Линейная плотность волокон хлопчатника колеблется в пределах 0,17-0,2 текс.

2 Прочность волокон зависит от степени их зрелости. По мере вызревания хлопка происходит отложение целлюлозы в стенках волокон, поэтому растет прочность.

Средняя разрывная нагрузка нормально зрелого волокна составляет 5 сН, относительная разрывная нагрузка —27—36 сН/текс, удлинение волокон при разрыве — 7—8 %.

3 Гигроскопичность хлопка достаточно высокая. Хлопок быстро впитывает влагу и быстро ее отдает, т. е. быстро высыхает. При погружении в воду волокна набухают, их прочность при растяжении увеличивается на 15 —17 %.

4 Хемостойкость. Хлопок подвержен действию кислот и щелочей.

Волокна хлопка некислотостойки  и разрушаются даже разбавленными кислотами: при длительном их воздействии на хлопчатобумажную ткань и последующем высыхании ткани прочность ее снижается на­столько, что она рвется при самом незначительном усилии, как папиросная бумага. Концентрированная серная кислота обугливает волокна.

Холодные едкие щелочи вызывают набухание волокон, извитость их исчезает, поверхность становится гладкой, возникает шелковистый блеск, повышаются прочность и способность окрашиваться. Это свойство используется для проведения специальной отделки тканей, которая называется мерсеризацией.

Горячие едкие щелочи в присутствии кислорода воздуха приводят к окислению целлюлозы хлопка и снижают прочность волокна.

Органические растворители, применяемые при химической чистке, на хлопок не действуют.

5 Светостойкость. Под действием света хлопок, как и все органические волокна, постепенно теряет прочность. В результате действия солнечного света в течение 940 ч. прочность снижается на 50 %.

6 Теплостойкость. При температуре 150 °С сухие волокна хлопка своих свойств не меняют. При повышении температуры появляется легкая желтизна, затем волокна буреют, и при температуре 250 ° С волокна обугливаются.

7 Удлинение – среднее. Пластическая деформация составляет около 50 % полного удлинения. Волокна хлопка обладают малой упругой деформацией, вследствие чего изделия из хлопка сильно сминаются.

8 Стойкость к истиранию у хлопка сравнительно небольшая, вследствие чего изделия характеризуются невысокой носкостью.

9 Теплопроводность хлопкового волокна низкая и она тем ниже, чем рыхлее масса.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию. Рассмотрите образцы волокон хлопка.

2 Зарисуйте строение хлопкового волокна, запишите, что входит в его состав.

3 Заполните таблицу 1.1:

Таблица 1.1  Характеристика волокон хлопка.

| Название волокна, | Цвет | Блеск | Длина, мм | Толщина мкм | Извитость | Мягкость | Прочность | Проба на горение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Заполните таблицу 1. 2:

Таблица 1.2 Свойства хлопкового волокна

| Хорошие (высокие) | Средние | Низкие |
| --- | --- | --- |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Рисунок волокон хлопка

2 Таблицу 1.1, таблицу 1.2

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике свойств волокон.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме  но не менее 70%),не правильно охарактеризованы свойства волокон.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

«Изучение строения и свойств волокон льна»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять волокно льна по внешнему виду, описанию;

- Характеризовать свойства волокон льна.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Таблица «Классификация волокон, образцы волокон льна, образцы льняных тканей.

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 К какому классу волокон относится лён?

2 Где используются волокна льна?

Необходимая базовая информация

Лен — это волокна, которые вырабатываются из лубяной части стебля растения льна. Волокна, получаемые из стеблей, листьев и оболочек плодов растений, называются лубяными.

Цвет волокон льна бывает от светло-серого до темно-серого. Лен обладает характерным блеском, так как его волокна имеют гладкую поверхность.

Волокна льна содержат 80 % целлюлозы и 20 % примесей, т. е. жировых, воскообразных, красящих, минеральных веществ и  лигнина - продукта одревеснения клетки (5 %). Лигнин придает волокнам жесткость.

Горит так же, как хлопковое волокно -  ярко-желтым пламенем с наличием светящейся искры, распространением запаха жжёной бумаги. Тлеет хуже. Сгорает, образуя серый пепел.

Строение волокна льна

Под микроскопом элементарное волокно льна в продольном виде представляет собой растительную клетку с толстыми стенками, узким каналом и коленообразными утолщениями — сдвигами. Концы волокон острые, канал замкнут. Поперечный срез волокна — многоугольник с 5 — 6 гранями и каналом в центре.

Рисунок 1 -  Элементарные волокна льна под микроскопом:

а – поперечный срез, б – внешний вид

1 – покровная ткань, 2 – коровая паренхима (соединительная ткань), 3 – элементарные волокна, 4 – слой камбия, 5 – остов стебля льна, 6 – сердцевина, 7 – полость стебля.

Свойства волокон льна

1 Толщина элементарных волокон льна такая же, как и волокон хлопка, длина их равна 15—26 мм. Толщина технических волокон льна определяется толщиной элементарных волокон и их числом в пучке. От способности пучка дробиться на более тонкие технические волокна зависит толщина пряжи, которую можно получить из данного льна.

Длина технических волокон зависит от длины стебля растения и степени дробления волокон в процессе их обработки. В среднем длина технических волокон, применяемых в прядении, равна 35—90 см, толщина составляет 10—3,33 текс.

2 Прочность элементарного волокна характеризуется разрывной нагрузкой, равной 0,98—24,52 сН, т. е. прочность волокна льна в 3—5 раз превосходит прочность волокна хлопка. Разрывная нагрузка технического волокна 200—400 сН, относительная разрывная нагрузка элементарных волокон составляет 54— 72 сН/текс, а разрывное удлинение—1,5—2,5 %, т. е. в 3—5 раз меньше, чем у хлопка. Поэтому льняные прокладочные ткани лучше сохраняют форму изделия, чем хлопчатобумажные. Даже при сравнительно небольших нагрузках (25 % разрывной) на долю остаточной деформации приходится до 60—70 %. Этим объясняется сминаемость льняных тканей и изделий из них.

3  Гигроскопичность льна при нормальных условиях равна 12 %. (выше, чем у хлопка). Лен быстро впитывает и отдает влагу. Под действием воды прочность элементарных волокон увеличивается, а технических уменьшается, так как происходит размягчение пектиновых веществ, что ослабляет связь между отдельными пучками волокон.

4 Особенностью льна является его высокая теплопроводность, поэтому на ощупь волокна льна всегда прохладные.

5 Действие кислот и щелочей на лен аналогично их действию на хлопок.

Растворяется в кислоте. Более устойчив к действию разбавленных кислот.

Не растворяется в растворах щелочей.     При кипячении в мыльно-содовых растворах волокна становятся светлее, мягче.

Органические растворители, применяемые при химической чистке, на лён не действуют.

Волокна льна труднее окрашиваются и труднее отбеливаются, чем волокна хлопка. Это объясняется интенсивной природной окраской льна и особенностями строения — волокна имеют толстые стенки и узкий замкнутый канал.

6 Термостойкость. Выдерживают наиболее высокие температуры – 190…230°С. Действие нагретой металлической поверхности лен переносит лучше, чем хлопок, так как имеет большую гигроскопичность.

7 Светостойкость несколько выше, чем у хлопка.Под действием прямых солнечных лучей в течение 990 ч прочность льна снижается на 50 %.

8 Электризуемость. Льняные ткани не накапливают электростатический заряд.

Недостатками льна являются:

Малая растяжимость и низкая упругость, вследствие чего льняные ткани сминаются, а одежда деформируется.

Неровнота технического волокна – ткани получаются не достаточно однородными и мало драпируются.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию. Рассмотрите образцы волокон льна.

2 Зарисуйте строение волокна льна, запишите, что входит в его состав.

3 Заполните таблицу 2.1:

Таблица 2.1  Характеристика волокон льна

| Название волокна, | Цвет | Блеск | Длина, мм | Толщина мкм | Извитость | Мягкость | Прочность | Проба на горение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лён |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Заполните таблицу 2. 2:

Таблица 2.2 Свойства льняного волокна

| Хорошие (высокие) | Средние | Низкие |
| --- | --- | --- |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Рисунок волокон льна

2 Таблицу 2.1, таблицу 2.2

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике свойств волокон.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме  но не менее 70%),не правильно охарактеризованы свойства волокон.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

«Изучение строения и свойств волокон шерсти»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять волокно льна по внешнему виду, описанию;

- Характеризовать свойства волокон льна.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Таблица «Классификация волокон, образцы волокон шерсти, образцы шерстяных тканей.

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу

готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 К какому классу волокон относится шерсть?

2 Шерсть каких животных используют для производства пряжи?

3 Какие свойства шерсти обуславливают её применение?

Необходимая базовая информация

Шерсть - это текстильное волокно, получаемое из волосяного покрова животных -  овец, коз, яков, верблюдов и др.

Шерсть может быть белого, серого, рыжего, чёрного цвета.

Шерстяное волокно выглядит тончайшим волоском с мелкой волнообразной извитостью или более толстым волоском с пологой извитостью и без извитости, длиной от 3 до 15см. Блеск у разных типов волокон от слабого (пух) до сильного (ость).

Химический состав:   Волокно шерсти относится к белковым  соединениям, содержащим в основном кератин, в состав которого входят аминокислоты. Элементарный состав кератина характеризуется наличием пяти элементов: углерода, водорода, кислорода, азота и серы.

При введении чистого волокна в пламя, оно горит, спекаясь в тёмный шарик, который легко растирается пальцами. При выведении из пламени, горение прекращается. При горении выделяется запах жжёного рога или пера.

Строение шерстяного волокна

Шерстяное волокно состоит, как правило, из трёх слоёв: чешуйчатого (верхнего), коркового (основного, образующего тело волокна) и сердцевинного (расположенного в центральной части).

Наличие чешуйчатого слоя – отличительный признак шерстяного волокна. При изготовлении текстильных изделий чешуйчатый слой волокна способствует их свойлачиванию (волокна перепутываются, сцепляются чешуйками), благодаря этому можно вырабатывать сукно, фетр, войлок, драп. В результате валки масса волокон уплотняется, увеличивается мягкость, уменьшается теплопроводность.

По строению волокна шерсти делятся на четыре основных типа:

1 Пух – тонкое, сильно извитое, длинное, самое ценное волокно, состоящее из двух слоев чешуйчатого и коркового, без сердцевинного слоя. Обладает наилучшей валкостью;

2 Ость имеет развитый сердцевинный слой и характеризуется большой толщиной, отсутствием извитости, повышенной жесткостью и хрупкостью, меньшей валкостью;

3 Переходный волос занимает промежуточное положение между пухом

и остью, как по своему строению, так и по технологической ценности. Он имеет все три слоя. Благодаря прерывистому рыхлому сердцевинному слою, переходный волос неравномерен по толщине, прочности, по свойствам ближе к пуху, чем к ости;

4 Мёртвый волос – это грубое, неизвитое волокно с низкой прочностью

и высокой толщиной, жесткостью и хрупкостью, не окрашивается и не сваливается. Считается дефектным и его удаляют из массы шерсти.

В зависимости от толщины волокон и однородности состава овечью шерсть подразделяют на тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую.

Тонкая шерсть (тонкорунных овец – мериносов) – тонкие волокна пуха 14 – 25мкм длиной 30 – 80мм. Применяется для выработки высококачественных тканей и трикотажа.

Полутонкая шерсть (полутонкорунные породы овец) характеризуется толщиной 25 – 34 мкм и длиной 40 – 150мм. Состоит из грубого пуха или переходного волоса или из их смеси. Используется для выработки наиболее тонких костюмных и платьевых тканей и трикотажа.

Полугрубая шерсть (овцы полугрубошёрстных пород)  имеет толщину от 34 до 40мкм и длину 50 -200мм. Состоит из пуха, переходного волоса и небольшого количества ости.  Используется для выработки тканей и трикотажа менее высокого качества.

Грубая шерсть (овцы грубошёрстных пород) имеет толщину 30 – 40мкм и длину 10 – 250мм. Состоит из пуха, ости, переходного волоса и мёртвого волоса. Используется для выработки грубосуконных тканей.

Свойства шерстяных волокон

1 Прочность сравнительно не высокая, ниже, чем у хлопка. Прочность шерстяных волокон зависит от их толщины и строения. Например, мертвый волос — это толстое, но непрочное волокно. Пуховые волокна толщиной 20 мкм характеризуются разрывной нагрузкой до 7 сН, остевые волокна толщиной 50 мкм — до 30 сН.

2 Высокая упругость, поэтому изделия из шерсти несминаемы и высокоэластичны (ε = 40-60 %).

3 Гигроскопичность высокая (W =15-17%) и при этом волокно  кажется сухим. Потери прочности шерстяного волокна в мокром состоянии составляют около 30 %.

4 Теплопроводность низкая.

5 Малая термостойкость — при температуре 100—110°С волокна становятся ломкими, жесткими, снижается их прочность.

6 Стойкость к истиранию не высокая.

7 Светостойкость высокая, выше, чем у растительных волокон. 8 Хемостойкость:

Концентрированная кислота разрушает волокна.

При обработке кипящим раствором слабой серной кислоты повышается окрашиваемость

Щёлочи при нагревании разрушают волокна шерсти.

К воздействию органических растворителей устойчиво.

Шерстяное волокно склонно удерживать и долго сохранять запахи.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию. Рассмотрите образцы волокон шерсти.

2 Зарисуйте строение волокна шерсти, запишите, что входит в его состав.

3 Заполните таблицу 3.1:

Таблица 3.1  Характеристика волокон шерсти

| Название волокна | Цвет | Блеск | Длина, мм | Толщина. мкм | Извитость | Мягкость | Прочность | Проба на горение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4 Заполните таблицу 3. 2:

Таблица 3.2 Свойства волокон шерсти в зависимости от состава

| Группа | Толщина волокон | Длина волокон | Состав | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонкая шерсть |  |  |  |  |
| Полутонкая шерсть |  |  |  |  |
| Полугрубая шерсть |  |  |  |  |
| Грубая шерсть |  |  |  |  |

5 Заполните таблицу 3.3

Таблица 3.3 Свойства шерстяного волокна

| Хорошие (высокие) | Средние | Низкие |
| --- | --- | --- |

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике свойств волокон.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме  но не менее 70%),не правильно охарактеризованы свойства волокон.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

«Изучение строения и свойств волокон шёлка»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять волокно по внешнему виду, описанию,

- Характеризовать свойства волокон

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Таблица «Классификация волокон, образцы волокон шёлка, образцы шёлковых тканей.

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 К какому классу волокон относится шёлк? Почему?

2 Что общего может быть у шёлка с другими волокнами этого класса?

Необходимая базовая информация

Натуральный шёлк – тончайшие нити, получаемые разматыванием коконов, образуемых гусеницами  шелкопрядов. Наибольшее распространение и ценность имеет шёлк тутового шелкопряда, на долю которого приходится 90% мирового производства шелка. Цвет нитей белый, слегка кремоватый.

Строение шёлка

Коконная нить состоит из двух элементарных  шелковин, неравномерно склеенные серицином.

Толщина коконной нити 20 – 30мкм, длина 400 – 1500мм в зависимости от породы шелкопряда. Нить имеет треугольное сечение и, подобно призме, преломляет свет, что вызывает красивое переливание и блеск.

Из всех натуральных волокон шёлк самое легкое волокно.

Химический состав шёлковой нити

В составе коконной нити два белка: фиброин (75%), из которого состоят шелковины, и серицин (25%).

Свойства шёлка

1 Прочность высокая. При намокании шёлк незначительно теряет прочность.

2 Малая сминаемость.

3 Высокая истираемость обуславливает низкую износостойкость.

4 Светостойкость шёлка самая низкая из всех натуральных волокон.

4 Гигроскопичность высокая (11%).	Быстро впитывает влагу и быстро сохнет.

5 Термостойкость: При температуре свыше 110°С волокна шёлка теряют прочность, становятся жёсткими и хрупкими.

6 Теплопроводность высокая.

7 Хемостойкость  натурального шелка аналогична шерсти, т.е. к кислотам устойчив, к щелочи - нет. В обычных органических растворителях шелк не растворяется.

Горит шелк так же, как шерсть: медленно, издавая запах жженого рога или пера, образуя на конце нити спекшийся шарик.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию. Рассмотрите образцы волокон шёлка.

2Запишите, что входит в состав волокон шёлка.

3 Заполните таблицу 4.1:

Таблица 4.1  Характеристика волокон шёлка

| Название волокна, | Цвет | Блеск | Длина, мм | Толщина мкм | Извитость | Мягкость | Прочность | Проба на горение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шёлк |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Заполните таблицу 3. 2:

Таблица 4.2 Свойства шёлкового волокна

| Хорошие (высокие) | Средние | Низкие |
| --- | --- | --- |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 4.1.

2 Таблицу 4.2

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике свойств волокон.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме  но не менее 70%),не правильно охарактеризованы свойства волокон.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

«Изучение строения и свойств искусственных волокон»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять волокно по внешнему виду, описанию,

- Характеризовать свойства волокон

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Таблица «Классификация волокон, образцы волокон вискозы, ацетатного волокна, образцы тканей.

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Какие волокна называются искусственными?

2 Что является сырьём для искусственных волокон?

3 Чем искусственные волокна отличаются от натуральных?

Необходимая базовая информация

Основным исходным сырьем для получения искусственных волокон служат древесина, отходы хлопка, стекло, металлы, нефть, газы и каменный уголь.   При производстве искусственных волокон необходимо из твердого исходного полимера получить тонкие текстильные нити или волокна. Для этого исходный полимер переводится в жидкое или размягченное состояние. Расплав определенной вязкости или прядильный раствор нужной концентрации высокомолекулярного вещества (полимера) фильтруется, освобождается от пузырьков воздуха и продавливается через тончайшие отверстия в фильерах. Фильеры представляют собой рабочие органы машин, осуществляющие формование волокон. Струйки прядильных растворов или расплавов, вытекающие из фильеры, затвердевая, образуют элементарные нити.

Вискозное волокно вырабатывается из целлюлозы в виде листов, полученных из древесины ели варкой в растворе бисульфита кальция.

Строение:

| Волокно имеет цилиндрическую форму с продольными штрихами, поперечное сечение – неправильную ребристую форму (не смотря на это – волокно гладкое). |  |
| --- | --- |

Свойства:

Физические характеристики: гигроскопичность, устойчивость к действию света, способность к набуханию у вискозы высокие. Способность к истиранию, прочность имеют не самые высокие показатели. Во влажном состоянии прочность еще больше уменьшается — на 60%.

Химическая устойчивость характеризуется специалистами как средняя.

Оно термостойко (до 150°С), хорошо окрашивается, мягкое, легко драпируется.

Вискозное волокно  пиллингуется. Малое упругое удлинение (сминаемость тканей),  высокая усадка. Недостатком вискозного волокна является также большая потеря прочности в мокром состоянии (до 60 %).

Горит жёлтым быстробегущим пламенем с запахом жжёной бумаги. Образует серый пепел

Триацетатные и ацетатные волокна называют ацетилцеллюлозными. Они вырабатываются из хлопковой целлюлозы.

| Под микроскопом поперечный срез ацетилцеллюлозных волокон менее изрезанный, чем вискозных, поэтому в продольном направлении они имеют меньше штрихов. |  |
| --- | --- |

При горении ацетатного волокна на его конце образуется оплавленный бурый шарик и ощущается характерный запах уксуса.

Ацетилцеллюлозные волокна обычно тоньше, мягче, легче вискозных и имеют больший блеск. По гигроскопичности, прочности, износостойкости ацетилцеллюлозные волокна уступают вискозным. В мокром состоянии волокна дают трудноустранимые замины, поэтому изделия из них при стирке не рекомендуется кипятить и выкручивать.

Гигроскопичность триацетатных волокон в 2,5 раза ниже, чем ацетатных.

Особенностью ацетатных волокон является их способность пропускать ультрафиолетовые лучи.

Высокая электризуемость, низкие гигроскопичность и воздухопроницаемость, невысокие механические свойства и способность повреждаться при стирке и химической чистке привели к снижению спроса на изделия из ацетатных и триацетатных волокон и сокращению их производства.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию. Рассмотрите образцы волокон льна.

2 Зарисуйте строение волокон, запишите, что входит в их состав.

3 Заполните таблицу 5.1:

Таблица 5.1  Характеристика искусственных волокон

| Название волокна | Цвет | Блеск | Длина, мм | Толщина мкм | Извитость | Мягкость | Прочность | Проба на горение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вискоза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетатное волокно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Триацетатное волокно |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Заполните таблицу 5. 2:

Таблица 5.2 Свойства искусственных волокна

| Название волокна | Хорошие (высокие) | Средние | Низкие |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Рисунок волокон льна

2 Таблицу 5.1, таблицу 5.2

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике свойств волокон.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме  но не менее 70%),не правильно охарактеризованы свойства волокон.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

«Изучение строения и свойств синтетических волокон»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять волокно по внешнему виду, описанию,

- Характеризовать свойства волокон

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Таблица «Классификация волокон, образцы волокон капрона, лавсана, нтрона, образцы тканей.

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Какие волокна называются синтетическими?

2 Что является сырьём для синтетических волокон?

3 Чем искусственные волокна отличаются от синтетических?

Необходимая базовая информация

Синтетические волокна получают путем химического синтеза полимеров, т.е. создания имеющих сложную молекулярную структуру веществ из более простых

Волокно капрон относится к группе полиамидных волокон, применяющееся наиболее широко, получают из продуктов переработки каменного угля и нефти – фенола (наиболее распространён), бензола, толуола.

Фенол путём нескольких химических реакций превращается в мономер капролактам, который путём полимеризации превращается в полимер смолу капрон.

Строение волокна

| Под микроскопом полиамидные волокна представляют собой гладкие цилиндры с микроскопическими порами и трещинами. В поперечном сечении обычные волокна имеют круглую форму, профилированные волокна могут быть плоскими, трехгранными, многогранными или изрезанными. Волокна капрона обладают резко выраженным блеском. |  |
| --- | --- |

При внесении в пламя капрон плавится, загорается с трудом, горит голубоватым пламенем с белым дымком. Если расплавленная масса капрона начинает капать, горение прекращается, на конце образуется оплавленный бурый шарик, ощущается запах сургуча.

Свойства капрона

Волокна капрона обладают высокой прочностью и износостойкость (истираемость волокон низкая), низкой  величиной усадки.

Термостойкость низкая – при температуре выше 65°С теряет прочность.

Не разрушается микроорганизмами и плесенью, не растворяются органическими растворителями, стойки к действию щелочей любой концентрации, достаточно устойчив к действию кислот.

К недостаткам капрона относится его низкая гигроскопичность (не рекомендуется использовать для бельевых изделий) и высокая теплопроводность (низкие теплозащитные свойства).

Исходным сырьем для получения лавсана служат продукты переработки нефти – диметиловый эфир терефталевой кислоты и этиленгликоль.

Строение волокна

| Под микроскопом волокна лавсана, как и капрона, представляют собой гладкие цилиндры с микроскопическими порами и трещинами. В поперечном сечении обычные волокна имеют круглую форму. Получают в виде комплексной нити, моноволокна и штапельного волокна. Толщина 15 – 60мкм. Волокна лавсана обладают более слабым блеском, чем капроновые блеском. |  |
| --- | --- |

При внесении в пламя горит  желтым пламенем с выделением чёрной копоти, образуя на конце черный нерастирающийся шарик. Выделяется специфический эфирный сладковатый запах.

Свойства лавсана:

Характерными свойствами лавсана являются легкость, упругость, высокая прочность, морозостойкость, стойкость к гниению и плесени, устойчивость к действию моли.   По прочности  лавсан несколько уступает капрону, но превосходит его по термической стойкости (160 - 170°С).

Лавсан имеет очень большую упругость. За счёт этого материалы из лавсана малосминаемы. Складки и плиссе на изделиях из него стабильны и сохраняются при стирке и чистке.

Устойчивость к истиранию в 4 – 5 раз ниже, чем у капрона, но выше, чем у хлопка, шерсти, искусственного шёлка и нитрона.

Гигроскопичность лавсана в 10 раз ниже, чем капрона.

Как и все синтетические волокна обладает низкой усадкой.

По теплопроводности волокно лавсана приближено к шерсти.

Хемостоек - не растворяется органическими растворителями, стоек к действию щелочей любой концентрации, достаточно устойчив к действию кислот.

Лавсан отличается морозостойкостью, стойкостью к гниению и плесени, устойчивостью к действию моли.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию. Рассмотрите образцы волокон льна.

2 Зарисуйте строение волокон, запишите, что входит в их состав.

3 Заполните таблицу 6.1:

Таблица 6.1 Синтетические волокна:

| Название волокна | Сырьё для получения | Строение волокна | Блеск | Свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Особенности горения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочность | Сминаемость | Гигроскопичность | Теплостойкость, °С | Светостойкость | Усадка | Теплопроводность | Хемо стойкость |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кистлоты | Щёлочи | Орг растворители |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Капрон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лавсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитрон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Рисунок волокон льна

2 Таблицу 6.1

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике свойств волокон.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме  но не менее 70%),не правильно охарактеризованы свойства волокон.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

«Дефекты пряжи и нитей»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять дефекты пряжи и нитей;

- Определять возможные причины дефектов пряжи и нитей.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

ГОСТ 28003— 88 Пороки текстильных нитей. Образцы пряжи и нитей с пороками

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Какие нити называют первичными?

2 На какие классы делятся первичные нити?

3 Какие нити называют вторичными? Приведите примеры.

4 Назовите свойства пряжи и нитей, регламентируемые стандартами

Необходимая базовая информация

Иногда из-за низкого качества сырья, недостаточной его очистки от примесей при прядении, плохой крутке и т. д. могут возникать различные деффекты:

Сорная пряжа - изготовленная из плохо очищенного сырья и содержащая различные органические примеси. В изделиях 1 и 2 сорта не допускаются.

Замасленная пряжа - возникает при попадании в массу волокон смазочных масел. Замасленные нити затрудняют отваривание, после них остаются трудно выводимые пятна.

Переслежены,  пересечки – чередующиеся тонкие и толстые участки в пряже. Возникают вследствие неправильной работы прядильной машины. В изделиях 1 и 2 сорта не допускаются.

Непропряды - утолщения в пряже, возникающие при недостаточном скручивании волокон на отдельных участках пряжи.

Шишки - короткие местные утолщений, возникающие в результате прокручивания к пряже пуха.

Нити с непропрядами и шишками с длиной дефектного участка не более 2см и в количестве 3 -5 допускаются в изделиях 1 сорта в одном месте, 2 сорта в двух местах. На невидимых участках одежды эти дефекты не учитываются.

Петли или скрутины образуются при намотке пряжи вследствие очень большой крутки или слабого натяжения. На поверхности ткани из такой пряжи наблюдаются петли, портящие её внешний вид.

К дефектам химических нитей и волокон относятся:

- неравномерный и недостаточный блеск , получающийся при формовании волокон из несозревшей вискозы, при наличии в ванне излишков свободной кислоты, при плохой отмывке кислоты, при неполном удалении серы;

- разнооттеночность, возникающая в результате неоднородности целлюлозы, сильного загрязнения вискозы;

- жесткость, получающаяся при формовании волокон из несозревшей или перезревшей вискозы, а также при неполном восстановлении целлюлозы в ванне;

- ворсистость, представляющая собой большое количество оборванных и торчащих элементарных волокон нити и объясняющаяся недостаточной вязкостью вискозы;

- курчавость - волокнистость нити с изломом на коротких участках, появляющаяся в результате вибрации центрифуги или смещения в ней направляющей воронк

Деффекты пряжи и нитей портят вид и снижают качество пряжи. Попадая в ткань, такая пряжа приводит к образованию деффектов ткани, которые в свою очередь ухудшают качество швейных изделий.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию.

2 Рассмотрите пять предложенных образца. Определите дефекты у каждого образца, запишите возможные причины появления дефектов, дайте заключение о допустимости использования нити с эти дефектом.

Данные занесите в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 Дефекты пряжи и нитей.

| № образца | Наименование дефекта | Признаки | Причины дефекта | Допустимость использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 7.1

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме, определены все дефекты и их причины;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  определены все дефекты, но допущены незначительные неточности в  характеристике причин дефектов.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%),не правильно охарактеризованы причины дефектов.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

«Изучение устройства и принципа работы ткацкого станка»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

-Анализировать назначение элементов ткацкого станка в процессе ткачества.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Схема ткацкого станка

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Перечислите операции подготовки пряжи к ткачеству.

2 Что называется тканью?

3 Каковы требования к пряже, применяемой для производства ткани?

Необходимая базовая информация

Процесс образования ткани из пряжи называется ткачеством.

Органы и механизмы ткацкого станка

Назначение ткацкого станка заключается в том, чтобы путём переплетения основных и уточных нитей получить ткань. Это достигается в результате согласованных действий различных механизмов и рабочих органов станка.

Ламель – тонкая металлическая пластина с круглым отверстием, в которое продевается нить основы. Число ламелей равно числу нитей в навое, а следовательно числу нитей основы в ткани.

Ремизки (ремизная рамка) -  образуют зев, в который прокладывается уточная нить;

Челнок  - для прокладывания утка в образовавшемся зеве;

Бердо - прибивает уточную нить к опушке ткани;

Вальян - вал который отводит наработанную ткань.

Процесс образования ткани на ткацком станке складывается из следующих циклически связанных друг с другом основных технологических операций:

1 Зевообразование. Одна ремизка  3 поднимается вверх и поднимает определенное количество нитей в соответствие с раппортом, а другая  опускается вниз и опускает нити основы. Между натянутыми нитями образуется зев. Челнок 6 прокидывает в образованный зев  уточную нить.

2 Прибивание. Бердо 5 движется к краю вырабатываемой ткани 8, прибивая уточную нить в угол ткацкого зева. В этот момент верхняя ремизка опускается, нижняя поднимается, ткацкий зев закрывается.

3 Отвод и навивание ткани - наработанная ткань отводится из зоны формирования и наматывается на товарный валик. Основа сматывается с ткацкого навоя под определенным натяжением, необходимым для ведения технологического процесса.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию. Рассмотрите схему станка.

2 Проанализируйте назначение каждой детали станка в процессе образования ткани. Результат занесите в таблицу 8.1

Таблица 8.1 – Устройство ткацкого станка

| Название детали | № детали на рисунке | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

3 Составьте последовательность процесса ткачества виде блок-схемы.

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 8.1.

2 Блок-схему «Процесс ткачества на ткацком станке»

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  таблице или схеме.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме  но не менее 70.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

«Определение вида отделки ткани»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять вид отделки ткани;

- Характеризовать сущность способов отделки.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей с различными видами отделки.

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Перечислите основные свойства волокон.

2Что понимают под отделкой ткани?

3 Перечислите виды отделки ткани.

Необходимая базовая информация

Под отделкой тканей понимают комплекс химических и физико-механических процессов, направленных на улучшение внешнего вида и придания тканям свойств, отвечающих их назначению.

Полный цикл отделки тканей любого ассортимента состоит из ряда самостоятельных, но взаимосвязанных этапов:

- предварительной отделки,

- крашения, узорчатой расцветки,

- заключительной отделки,

- специальной отделки.

По окрашиванию ткани бывают суровые, отбеленные, гладкокрашенные и набивные.

Гладкоокрашенными называются однотонные ткани.

Печатание (узорчатое расцвечивание) – процесс нанесения и закрепления красителя на отдельных участках ткани. Такие ткани называют набивными. Различают три вида машинной печати: прямую, вытравную и резервную.

При прямой печати в зависимости от площади, занимаемой рисунком, различают ткани белоземельные (цветной рисунок занимает до 40 % площади ткани), полугрунтовые (цветной рисунок занимает 40 – 60 % площади ткани) и грунтовые (цветной рисунок занимает более 60 % площади ткани).

Кроме этого, существуют разновидности прямой печати

Растровая печать – рисунок на ткани состоит из системы точек, штриховых полос разной величины.

Трехцветная печать – рисунок образуется за счет взаимного наложения при печати красок трех цветов, гармонически сочетающихся между собой. По способу трехцветной печати можно получить на тканях многоцветные многотональные рисунки с большим количеством оттенков.

Акварельная (полутоновая) печать – нанесение печатных рисунков на предварительно увлажненную ткань. Рисунок получается с размытыми краями и напоминает акварельный.

Пигментная печать – нанесение на ткань тонкодисперсных пигментов в нерастворимой форме, закрепленных с помощью пленкообразователя.

Вытравная печать позволяет получать рисунки путем нанесения на гладкокрашеную ткань вытравки - вещества, разрушающего краситель и таким образом обесцвечивающего ткань на заданном участке.

Резервная печать состоит в том, что на ткань перед гладким крашением наносят особое вещество – резерв, предохраняющий ее на определенных участках от окраски при крашении.

Рельефная печать применяется для улучшения художественно-колористического оформления тканей. Она позволяет воспроизводить вышивку; печать под серебро, имитирующая металлическую нить; перламутровая печать, создающая мерцающие эффекты; печать бронзовым или алюминиевым порошком. Эти виды печати используются для изготовления нарядных платьевых и блузочных тканей.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию.

2 Рассмотрите предложенные образцы тканей (7 образцов). Определите вид отделки. Данные занесите в таблицу 9.1

Таблица 9.1 Отделка тканей.

| № образца | Вид отделки | Характеристика вида отделки |
| --- | --- | --- |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 9.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике вида отделки.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или не правильно определён вид отделки (не более 2-х образцов).

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

«Изучение переплетения тканей»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять вид переплетения ткани;

- Выполнять макеты основных переплетений тканей.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей, лупа, горелка, пинцет.

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Из каких систем нитей образуется ткань?

2 Какие основные переплетения тканей вы знаете?

3 Что такое раппорт ткани?

4 На какие свойства тканей влияют переплетения?

Необходимая базовая информация

Ткань – это текстильное полотно, образованное в результате взаимного переплетения 2-х или более взаимно перпендикулярных систем нитей.

Нити, расположенные вдоль полотен, называются основными (основа); нити, лежащие поперек полотен – уточными (уток).

Вид переплетения тканей определяет взаимное расположение нитей основы и утка.

Раппорт - законченный рисунок переплетения ткани, характеризующийся минимальным числом нитей необходимых для его создания.

Различают четыре класса ткацких переплетений:

1 Простые, или главные;

2 Мелкоузорчатые;

3 Сложные;

4 Крупноузорчатые.

Ткани простых (главных) переплетений.

- каждая нить одной системы переплетается с нитями другой системы в пределах раппорта только один раз

- раппорт по основе равен раппорту по утку

К тканям простых переплетений относятся ткани полотняного, саржевого и атласного (сатинового) переплетений.

Ткани полотняного переплетения

Имеют самый маленький раппорт: Rо = 2 и Rу = 2.

Каждая нить основы переплетается с каждой нитью утка через одну, этим обеспечивается наибольшая однородность структуры ткани и при прочих равных условиях, наибольшая прочность и жесткость. Схема полотняного переплетения напоминает шахматную доску.

Саржевое переплетение образует характерный рубчик, идущий по диагонали ткани снизу вверх слева направо.

Раппорт саржевого переплетения обозначается дробью: числитель показывает число основных перекрытий в пределах раппорта, а знаменатель - число уточных перекрытий. Раппорт саржи равен сумме цифр числителя и знаменателя.

Сатиновое (атласное) переплетение характеризуется удлиненными перекрытиями, что позволяет придать тканям гладкую, блестящую лицевую поверхность.

Особенности:при каждой следующей прокладке уточной нити ткацкий рисунок сдвигается не менее, чем на две нити (а не на одну, как в полотняном или саржевом переплетении). Минимальное число нитей в раппорте 5 (R0 = Ry=5).

Если на лицевой стороне ткани выступают длинные основные перекрытия, переплетение называется атласным. Если выступают длинные уточные перекрытия - сатиновым.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию.

2 Рассмотрите при помощи лупы предложенные образцы тканей. Определите

вид переплетения. Результаты занесите в таблицу 10.1:

Таблица 10.1 - Основные переплетения ткани

| № образца | Вид переплетения | Рисунок | Раппорт |
| --- | --- | --- | --- |

3 Выполните макеты четырёх основных переплетений из цветной бумаги.

Размер макета 10 х 10см.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  рисунках.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме  (но не менее 70%), не правильно выполнеы маккеты.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

«Анализ волокнистого состава тканей»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять вид ткани по волокнистому составу

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей, лупа горелка, пинцет

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 1 Как определить волокнистый состав ткани?

2 Какие способы отделки тканей вы знаете?

3 Как определить лицевую и изнаночную сторону ткани?

4 Как определить нить основы ткани?

Необходимая базовая информация

В зависимости от вида волокон, входящих в состав тканей, все ткани делят на однородные и неоднородные. Неоднородные ткани делятся: смешанные и  смешанно-полусмесовые.

Однородными называются ткани, состоящие из одинаковых волокон, например, только из волокна хлопка, шелка, шерсти и т.д.

Неоднородными называются ткани, которые состоят из различных по виду волокна систем нитей (основа хлопчатобумажная, а уток – шерстяной и т.д.).

Смешанными называются ткани, которые в составе основы и утка имеют различные волокна, смешанные до прядения (в основе и утке шерсть с лавсаном).

Смешанно-полусмесовыми называются ткани, имеющие одну систему нитей однородную, а вторую – из смеси волокон (основа может быть хлопчатобумажной, а уток – из смеси шерсти со штапельными волокнами).

По наличию более ценного волокна неоднородные ткани принято называть полушерстяными, полульняными, полушелковыми.

При определении лицевой и изнаночной поверхностей ткани необходимо учитывать назначение ткани, ее строение и отделку.

Основные признаки, определения в ткани лицевую и изнаночную поверхности следующие:

1  Печатный рисунок и ткацкий рисунок на лицевой стороне более яркий.

2 В гладкоокрашенных тканях изнаночная сторона более пушистая.

3  Ткацкие пороки выводятся на изнаночную сторону.

4 В тканях с саржевыми переплетениями на лицевой стороне рубчики идут снизу вверх слева направо, редко наоборот.

5 Наиболее дорогие нити выводятся на лицевую сторону. В полушерстяных тканях – шерсть, полушелковых тканях – шелк, полульняных тканях – лен.

6 В драпах и сукнах лицевая сторона имеет плотный застил.

7 Отверстия на кромке направлены с изнаночной стороны на лицевую.

Основные признаки, по которым определяют в ткани направление основы, следующие:

1 Основа направлена вдоль кромки, вдоль ткацкого рисунка (полоски), в драпах и сукнах – вдоль начесного ворса.

2 В малоплотных тканях основа располагается более равномерно и прямолинейно, чем уток.

3 В полушелковых тканях основа обычно шелковая. В полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная.

4 В хлопчатобумажных и шерстяных тканях основа обычно крученая, а в утке – однониточная. В шелковых тканях основа некрученый шелк, а уток – шелк-креп.

5 Основа менее растяжимая, чем уток.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию.

2 Рассмотрите предложенные образцы тканей. Изучите состав ткани по товарному ярлыку. Определите, к какой группе относится каждая ткань.

3 Распустите одну сторону образца. Внесите свободные концы нитей образца в пламя горелки. Проанализируйте образцы горения волокна и по ним подтвердите волокнистый состав ткани вид ткани.

4 Определите и укажите лицевую поверхность на каждом образце

5 Определите и укажите направление нити основы на каждом образце.

Все данные занесите в таблицу 11.1:

Таблица 11.1 – Анализ образцов тканей

| Образец ткани (с указанием на нём лицевой стороны и нити основы) | Волокнистый состав ткани (по товарному ярлыку), вид ткани по волокнистому составу | Проба на горение | Заключение о волокнистом составе ткани | Свойства ткани |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мягкость | Сминаемость | Осыпаемость |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 11.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике свойств тканей.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или не правильно определёны лицевая сторона, нить основы (не более 2-х образцов).

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12

«Анализ физических свойств тканей»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять значение гигиенических свойств тканей;

-Характеризовать оптические свойства тканей.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей, лупа.

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Что характеризуют физические свойства материалов?

2 На какие группы делятся физические свойства тканей?

3 От чего зависят физические свойства тканей?

4 Как учитывают физические свойства тканей при выборе их для моделей

определённого назначения?

5 Как можно изменить физические свойства тканей?

Необходимая базовая информация

Физические свойства материалов характеризуют их способность к поглощению и проницаемости, жидкости, пара, газа, воздействию теплоты, электрических полей, света.

Физические свойства тканей делятся на гигиенические, теплозащитные, оптические и электрические.

Гигиеническими принято считать свойства тканей, существенно влияющие на комфортность изготовленной из них одежды. К этим свойствам относятся гигроскопические свойства, проницаемость, пылеемкость.

Гигроскопичность, %, вычисляют по формуле:

Wг = 100(mB-mc)/mc,

где	mB - масса пробы после выдерживания в воде, г

mC - масса пробы после высушивания, г.

Нормативные значения гигроскопичности приведены в таблице:

Теплофизические свойства характеризуют способность материалов проводить и поглощать тепло, сохранять или изменять свойства под действием повышенных или пониженных температур.

Оптическими свойствами тканей называется их способность вызывать у человека зрительные ощущения цвета, блеска, белизны и прозрачности.

Электрические свойства характеризуются электризуемостъю - способностью тканей накапливать на своей поверхности статическое электричество.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Определите гигроскопичность тканей Wг , % по формуле по следующим исходным данным:

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ткани | Хлопок | Хлопок | Шерсть | Шерсть | Вискоза | Вискоза |
| mB, г | 64 | 64,3 | 67 | 67,5 | 63 | 63,2 |
| mC, г | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Проанализируйте, соответствует ли этот показатель нормативным значениям для данной ткани. Сделайте вывод о том, что влияет на гигроскопичность данного образца ткани.

2 Рассмотрите предложенные образцы тканей, выберите из них

хлопчатобумажные ткани. Определите, у каких образцов будет наименьшая

воздухопроницаемость. Объясните почему.

3 Рассмотрите предложенные образцы тканей.

Определите, у каких образцов будет наибольшая электризуемость.

Объясните почему.

4 Рассмотрите предложенные образцы тканей. Определите их оптические

свойства – цвет, колорит, блеск, прозрачность.

Все результаты заданий 2, 3, 4 занесите в таблицу 12.1.

Таблица 12.1 – Физические свойства тканей

| Образец ткани | Волокнистый состав | Вид перепле тения | Элект ризу емость | Оптические свойства |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цвет | Колорит | Блеск | Прозрачность |  |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Решение задачи определения гигроскопичность ткани.

2 Таблицу 12.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике свойств.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или выводы не аргументированы.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

«Анализ механических свойств тканей»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять факторы, влияющие на механические свойства тканей;

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Какие свойства тканей относятся к механическим?

2 На что влияют механические свойства тканей?

3 Как можно изменить механические свойства тканей?

Необходимая базовая информация

Механическими свойствами называется отношение материала к действию различных механических нагрузок в процессе производства и эксплуатации, приводящих к растяжению, сжатию, изгибу, кручению, трению.

Растяжение

Растяжение материала оказывает влияние на формоустойчивость швейного изделия.

На растяжение влияют:

| 1 Волокнистый состав |  | Наибольшей формоустойчивостью обладают волокна лавсана, капрона. |
| --- | --- | --- |
| 2 Крутка нитей |  | Чем больше крутка нити, тем меньше растяжение ткани. |
| 3 Вид переплетения ткани |  | С увеличением длины перекрытий в переплетении растяжение увеличивается. Минимальное растяжение у тканей полотняного переплетенияувеличением длины перекрытий в переплетении жёсткость уменьшается. |
| 4 Отделка ткани. |  | Апперетирование (обработка ткани крахмалом, клеевыми растворами) снижает растяжимость материала |

При проведении технологического процесса необходимо учитывать растяжимость материала – направление раскроя деталей, выбор типа стежка, дублирование деталей или срезов.

Изгиб

Циклом называют воздействие на материал по схеме: нагрузка – разгрузка – отдых.

Полуцикловые характеристики изгиба - определяются сразу после действия нагрузки.

К этим характеристикам относится жёсткость и драпируемость материалов.

Жёсткость – способность материала сопротивляться изменению формы при действии внешней силы.

Влияет на выбор формы и силуэта изделия.

Факторы, влияющие на жёсткость материала:

| 1 Волокнистый состав |  | Наибольшей жёсткостью обладают волокна с круглым поперечным сечением и большой толщины. Макс. жёсткость – волокна льна. |
| --- | --- | --- |
| 2 Крутка нитей |  | Увеличение крутки нити до определённого предела повышает прочность материала. После предела – критической крутки –жёсткость уменьшается. |
| 3 Вид переплетения ткани |  | С увеличением длины перекрытий в переплетении жёсткость уменьшается. Максимальная жёсткость у тканей полотняного переплетения. увеличением длины перекрытий в переплетении жёсткость уменьшается. |
| 4 Отделка ткани. |  | Мерсеризация уменьшает жёсткость, апперетирование – повышает жёсткость |

Драпируемость материалов – характеристика, противоположная жёсткости, обозначающая способность материалов в подвешенном состоянии образовывать мягкие подвижные складки под действием собственной силы тяжести. Драпируемость необходимо учитывать при выборе материала для получения заданной объёмной формы.

Одноцикловые характеристики изгиба возникают после воздействия одного цикла нагрузки. Подразделяются на:

- изгибы в одном определённом направлении при изготовлении изделия– например, подгибка низа изделия, закладывания складок. При эксплуатации изделия.

Трение

Текстильные материалы имеют шероховатую поверхность. При соприкосновении поверхностей материалов друг с другом происходит их зацепление.

Трение является важным технологическим свойством, учитывается при выборе способа настилания при раскрое, режимов стачивания, типа швейного оборудования, подборе материала (например, подкладочные ткани должны быть гладкими).

Зависит от волокнистого состава, характера поверхности волокон, вида переплетения, плотности, вида отделки (апперетирование и валка уменьшают трение).

С трением связаны такие технологические свойства ткани, как раздвигаемость и осыпаемость.

Раздвигаемость – смещение нитей одной системы относительно нитей другой системы под действием внешней нагрузки. Возникает в области шва, требует правильного подбора номера игл и ниток, формы заточки игл, ограничения по применению ниточных строчек временного соединения и отделочных.

Осыпаемость – выпадение нитей из открытых срезов ткани. У тканей с повышенной осыпаемостью требуются дополнительные операции по предохранению срезов от осыпания.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Изучите базовую информацию.

2 Заполните таблицу 13.1:

Таблица 13.1 – Механические свойства материалов

| № образца | Волокнистый состав | Вид переплетения | Характеристика свойства | Влияние на технологический процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 13.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристикесвойств.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или не правильно определён вид отделки (не более 2-х образцов).

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

«Анализ технологических свойств тканей»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять технологическую усадку ткани;

- Определять.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей (хлопок, вискоза, полиэстер), линейка, сосуд для замачивания, мыло хозяйственное, сода, утюг, ножницы,  машинные иглы.

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Какие свойства тканей относятся к технологическим?

2 На что влияют технологические свойства тканей?

3 Как можно изменить технологические свойства тканей?

Необходимая базовая информация

Технологические свойства - это те качества ткани, которые могут проявляться в процессе швейного производства: при раскрое, шитье, ВТО. К наиболее важным из них относятся: скольжение, осыпаемость, прорубаемость, усадка ткани, её способность к формированию при ВТО.

Осыпаемость ткани - способность нитей выпадать из открытых срезов, образовывая бахрому. Осыпаемость определяется видом переплетения, плотностью и отделкой ткани. Сильнее всего осыпаются ткани, выработанные переплетениями, имеющими уединенные перекрытия, например сатиновые и атласные, а также неплотными простыми переплетениями.

Такие операции отделки тканей, как аппретирование, прессование, валка, нанесение пропиток, уменьшают их сыпучесть.

Прорубаемость ткани определяет её свойство подтверждаться при образовании машинной строчки. Повреждения ткани иглой называются прорубами. В местах прорубов нарушается целостность ткани и снижается её прочность.

Прорубаемость зависит от строения и характера отделки ткани, от состояния иглы стачивающей машины и от соответствия номера иглы и номера нитей виду ткани. Практически не прорубаются пушистые, рыхлые ткани и малоплотные ткани из сильно крученой пряжи и нитей, так как в этих случаях игла легко попадает в пространство между нитями, не разрушая последних.

Сильно прорубаются плотные ткани полотняного переплетения, а также ткани апперируемые и имеющие пропитки.

Усадкой называется изменение линейных размеров мате­риала после смачивания, стирки и глажения, а также под влия­нием повышенной влажности воздуха.

Усадка ткани подсчитывается по формуле:

УD=Lg1-Lg2Lg1!100%

Уш=Lш-LLшш100%

где

Уд – усадка ткани по длине,

Lg1 - длина ткани по длине (по основе) до испытания,

Lg2 - длина ткани по длине (по основе) после испытания

Уш – усадка ткани по ширине,

Lш1 - длина ткани по ширине (по утку) до испытания,

Lш2 - длина ткани по ширине (по утку) после испытания

Предельно допустимые значения усадки текстильных материалов регламентированы стандартом.

Ткани из всех видов пряжи и комплексных нитей, кроме текстурированных, подразделяются по величине усадки на три группы:

1 группа - безусадочные (1,5 % по основе и утку);

2 группа - малоусадочные (3,5 % по основе и 2,0% по утку);

3 группа - усадочные (5,0% по основе и 2,4 % по утку).

Для шерстяных и полушерстяных тканей 2-й и 3-й группы эти нормы повышаются по утку на 1,5 %.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Определите усадку образца ткани:

1.1 Измерьте размеры ткани. Отметьте маркером нить основы.

1.2 Замочите образец на 20 минут в растворе мыльной воды с содой,

температура воды 70-800С.

1.3 Образцы отжать, проутюжить без растяжения.

1.4 Измерить размеры образца. Определить технологическую усадку для

каждого образца по формуле.

1.5 Определите, к какой группе по величине усадки относится каждый

образец.

2 Определите сминаемость образцов (сомните образец в руке, подержите 30 секунд, а затем расправьте).

3 По срезам образца определите осыпаемость ткани.

4 Проколите каждый образец несколько раз машинной иглой. Сделайте заключение о прорубаемость ткани образца.

Все данные занесите а таблицу 14.1.

Таблица 14.1 – Технологические свойства тканей

| № образца | Волокнистый состав | Переплетение | Усадка |  | Сминаемость | Осыпаемость | Прорубаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина усадки, % | Группа |  |  |  |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 14.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике свойств.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или не правильно определён вид отделки (не более 2-х образцов).

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

«Изучение ассортимента бельевых тканей»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять класс, подкласс, группу и подгруппу бельевой ткани;

- Определять соответствие требования, предъявляемые к хлопчатобумажным

тканям, их  назначению .

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей, лупа, ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Что такое ассортимент, артикул ткани?

2 Охарактеризуйте хлопчатобумажные ткани по классам, подклассам,

группам и подгруппам.

3 Назовите признаки, определяющие назначение тканей.

4 Методы распознавания волокон и признаки характерные  для хлопкового

волокна.

5 Назовите основные требования, предъявляемые к хлопчатобумажным

тканям в зависимости от их назначения.

Необходимая базовая информация

Ассортимент бельевых тканей, вырабатываемых текстильной промышленностью, очень обширный и разнообразный. Ткани классифицируют по сырьевому составу, назначению и другим признакам, установленным с учетом особенностей тканей различного сырьевого состава, по структуре нитей, тканей, характеру отделки.

В группу бельевых изделий входят:

- нательное белье (трусы, ночные сорочки, пижамы, корсетные изделия, майки, распашонки, ползунки и т.д.);

- постельное (простыни, пододеяльники, наволочки пеленки и др.);

- столовое (салфетки, скатерти и др.);

- полотенечное (полотенца).

Для изготовления изделий бельевого ассортимента используются следующие материалы:

- хлопчатобумажные, шелковые и льняные ткани;

- трикотажные полотна;

- нетканые материалы.

Хлопчатобумажные ткани отличаются разнообразным оформлением в результате применения различных переплетений и видов отделки.

Большую часть тканей вырабатывают из чистого хлопка, а остальные — с применением химических волокон. Они характеризуются гигиеническими, достаточно прочностными свойствами. Основной недостаток этих тканей — высокая сминаемость.

Ширина тканей — от 60 до 170 см. Характеризуются хлопчатобумажные ткани по признаку назначения, так как потребителя интересует назначение ткани. Этот признак положен в основу стандартной классификации всех тканей.

Бельевая группа тканей представлена тремя подгруппами: бязевой, миткалевой, специальной. В качестве бельевых используют ткани, включенные и в другие группы: ситец, сатин, батист и др.

Бельевые ткани вырабатывают полотняным переплетением, отбеленными, реже гладкокрашенными в светлые тона и набивными.

Ассортимент бельевых тканей — бязь, мадаполам, миткаль, маль-маль, шифон и др.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Из предложенных образцов тканей выберите те, которые можно

использовать для изготовления белья.

2 Используя справочную литературу подберите характеристики для тканей

аналогичного вида.

3 Определите области применения тканей.

Результаты  исследований представьте в виде таблицы:

Таблица 15.1– Бельевые ткани

| Название ткани, образец | Арти-кул | Волокистый состав |  | Линейная плотность нитей, текс |  | Поверх-ностная плотность, г/м2 | Пере-плете-ние | Вид отдел-ки | Назна-чение ткани |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | осно-ва | уток | осно-ва | уток |  |  |  |  |  |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 15.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике ткней (не более 2-х).

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или не правильно определён вид отделки (не более 2-х образцов).

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16

«Изучение ассортимента плательно-сорочечных тканей»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Характеризовать свойства тканей определённого назначения;

- Определять возможность использования тканей для изготовления изделий

одежды определённого назначения.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей,  каталог тканей «Текстилия»

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Какие требования предъявляют к платьево-сорочечным тканям?

2 Что включает в себя ассортимент платьевых изделий?

3  Назовите сезонную классификацию платьевых материалов. Чем отличаются летние ткани от демисезонных?

4 Какова классификация платьев по назначению?

Необходимая базовая информация

Ассортимент сорочечно-платьевых тканей самый многочисленный. Он насчитывает несколько сотен артикулов хлопчато-бумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей.

Платьевые и сорочечные ткани — это одна из основных групп в ассортименте хлопчатобумажных тканей. Она объединяет наибольшее количество разновидностей и артикулов. Они должны обладать хорошими эстетическими свойствами, быть красивыми, иметь малую усадку, высокую стойкость окраски, особенно к действию светопогоды, стирок, пота, хорошо драпироваться и т.п. Платьевая группа тканей подразделяется на летнюю, демисезонную, зимнюю подгруппы и подгруппу хлоп­чатобумажных тканей с вискозным шелком.

Летние ткани — это наиболее легкие ткани светлых тонов и расцветок. Имеют малую плотность, с хорошей воздухо- и паропроницаемостью. Большинство тканей этой подгруппы выра­батывают полотняным переплетением, часть комбинирован­ным и жаккардовым, отделка обычно мягкая, многие из них мерсеризуют. Наиболее распространенными тканями этой под­группы являются: майя, маркизет, перкаль, батист, вуаль, вольта и др.

Демисезонные ткани очень разнообразны. В отличие от летних тканей имеют большую плотность, толщину, поверхностную плотность, прочность. Вырабатываются из пряжи от низ­кой до высокой толщины, полотняным, саржевым, мелкоузор­чатыми. Классическими тканями этой подгруппы являются: гарус, шотландка, креп и др.

Льняные ткани используют в основном для летних изделий (рис. 6). Чистольняные ткани обладают повышенной сминаемостью, поэтому в пряжу добавляют лавсановый штапель. Тканям придают противосминаемые отделки и выпускают гладкокрашеными, пестроткаными или печатными. Поверхностная плотность тканей 120…300 г/м2, переплетения полотняное, саржевое, мелкоузорчатое. Широкое применение имеют льняные ткани с вложением лавсановых, вискозных, нитроновых, полинозных и  сиблоновых  волокон, а также капроновых и ацетатных. Такие ткани имеют высокую прочность,  износостойкость, устойчивы к действию стирок, меньше сминаются и усаживаются, более растяжимы, менее жёстки и характеризуются меньшей толщиной.

Ассортимент платьевых шёлковых тканей разнообразен по волокнистому составу, структурным характеристикам и отделке. К классическим креповым тканям относятся: креп-шифон. креп-жоржет, крепдешин, креп-сатин.

Выпускаются и гладьевые ткани из натурального шёлка, а также бархат. Ткани сложны в обработке, так как сильно вытягиваются, скользят, осыпаются.  Выпускаются также ткани из натурального шёлка в смеси с другими волокнами, также ткани из искусственных и синтетических волокон.

Для летних платьев повседневного спроса используют так называемые вискозные ткани (рис. 8), в состав которых входят вискозная пряжа в сочетании с другими волокнами. Эти ткани отличаются высокими гигиеническими свойствами, хорошей драпируемостью, мягкостью, но им присуща значительная усадка и сминаемость. Поверхностная плотность этих тканей достигает 150 г/м2.

Шерстяные ткани для платьев вырабатывают из чистошерстяной пряжи или из смеси чистошерстяной пряжи с химическими волокнами. Это более тяжёлые ткани и предназначены они для изделий зимнего и демисезонного ассортимента.

В последние годы  все большее распространение получили плательные ткани  из синтетических волокон и в смеси с другими волокнами

Ход работы и методические указания к её выполнению

1Рассмотрите предложенные образцы тканей, изучите их состав по артикулу.

2 Запишите свойства тканей.

3 Определить области применения тканей.

Результаты лабораторных исследований представить в виде таблицы

Таблица 16.1– Ткани плательно-сорочечные

| Название ткани, образец | Арти-кул | Волокистый состав |  | Линейная плотность нитей, текс |  | Поверх-ностная плотность, г/м2 | Пере-плете-ние | Вид отдел-ки | Назна-чение ткани |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | осно-ва | уток | осно-ва | уток |  |  |  |  |  |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 16.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике тканей (не более 2-х).

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или не правильно определён вид отделки (не более 2-х образцов).

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17

«Изучение ассортимента костюмно-пальтовых тканей»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Характеризовать свойства тканей определённого назначения;

- Определять возможность использования тканей для изготовления изделий

одежды определённого назначения.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей,  каталог тканей «Текстилия»

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Перечислите требования, предъявляемые к костюмным и пальтовым

материалам.

2 Приведите примеры костюмных и пальтовых тканей.

3 Какие виды переплетений применяют для производства этих тканей?

Необходимая базовая информация

Костюмно-палътовые ткани предназначены для производства костюмов, пальто, плащей, рабочей одежды и др. Это достаточно плотные и тяжелые ткани, обладают большой прочностью, устойчивостью к истиранию, формоустойчивостью. Они вырабатываются из кардной, гребенной, пневмомеханической пряжи средней и ниже средней толщины, саржевым, полотняным, диагоналевым переплетениями.

Важными свойствами костюмных тканей являются: несминаемость, устойчивость к пиллингу, устойчивость к растяжению, малая усадка, способность к формообразованию, стойкость к окраске, устойчивость к химчистке

Ткани, используемые для изготовления костюмов, имеют различный волокнистый состав. Наиболее распространенными являются шерстяные ткани. Они бывают чистошерстяными и полушерстяными в сочетании с хлопчатобумажными, вискозными, ацетатными, лавсановыми, нитроновыми, капроновыми волокнами.

Значительная часть костюмных и пальтовых тканей вырабатывается с использованием вискозного и полиэфирного волокон, а также с вложением волокна капрон до 15 % и котонизированного льна. Наиболее характерными представителями этой группы тканей являются: трико из крученой и некрученой пряжи, ткани джинсовые, ткани костюмные, репс, молескин, саржа, диагональ, сукно, вельветон, замша, спецдиагональ, спецтрико и др.

Основными представителями этих тканей являются диагонали, молескины, репсы, полотна плащевые.

Для изготовления пальто используют ткани: драп, велюр, ратин.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1Рассмотрите предложенные образцы тканей, изучите их состав по артикулу.

2 Запишите свойства тканей.

3 Определите области применения тканей.

Результаты лабораторных исследований представить в виде таблицы

Таблица 17.1– Ткани костюмно-пальтовые

| Название ткани, образец | Арти-кул | Волокистый состав |  | Линейная плотность нитей, текс |  | Поверх-ностная плотность, г/м2 | Пере-плете-ние | Вид отдел-ки | Назна-чение ткани |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | осно-ва | уток | осно-ва | уток |  |  |  |  |  |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 17.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике вида отделки.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или не правильно определён вид отделки (не более 2-х образцов).

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18

«Изучение ассортимента подкладочных материалов»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Характеризовать свойства тканей определённого назначения;

- Определять возможность использования тканей для изготовления изделий

одежды определённого назначения.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей, лупа

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Перечислите требования к подкладочным материалам.

2 От чего зависят свойства подкладочных материалов?

3 Какими видами переплетений производят подкладочные ткани?

Необходимая базовая информация

Подкладочные материалы в одежде оформляют ее изнаночную сторону, обеспечивают удобство пользования при эксплуатации, предохраняют от износа и загрязнения.

Требования к подкладочным материалам:

1 Гладкая поверхность, низкий коэффициент трения.

2 Высокая стойкость к истиранию.

3 Высокая прочность при растяжении.

4 Малый вес (легкость).

5 Гигроскопичность.

6 Малая накапливаемость на поверхности зарядов статического электричества.

7 Окраска должна быть устойчива к сухому и мокрому трению, к стирке и химической  чистке, а также к воздействию пота.

8 Усадку не должна превышать усадку других материалов пакета.

9 Небольшая осыпаемость, не вызывающая затруднений в процессе обработки.

10 Не иметь раздвижки нитей в швах.

Подкладочные материалы представлены тканями и трикотажными полотнами. Их вырабатывают из вискозы, ацетатных и триацетатных нитей, капрона, полиэфирных нитей (полиэстер), хлопчатобумажной пряжи.

В настоящее время установлено, что подкладочные ткани на 90 % состоят из синтетических волокон — полиэфирных, 8,5 % состоят из искусственных, доля натуральных волокон составляет 2 %.

Свойства подкладочных тканей существенно зависят от волокнистого состава и структурных характеристик ткани.

Самыми легкими являются подкладочные ткани из капроновых и полиэфирных нитей (57 г/м2), они же наиболее устойчивы к истиранию, смятию и осыпанию. Наиболее тяжелыми являются ткани из вискозных нитей в основе и хлопчатобумажной пряжи в утке (поверхностная плотность 153 г/м2).

Синтетические подкладочные ткани применяют в качестве подкладки к изделиям из безусадочных материалов. (или материалы верха необходимо продекатировать). Изготавливают полотняным переплетением, имеют ровную лицевую поверхность. Невысокая плотность 50 – 70 г/м2 (самые лёгкие), высокая прочность, низкие гигиенические свойства.

Вискозные и вискозно-ацетатные  изготавливают из комплексных нитей атласным, саржевым, мелко и крупноузорчатыми переплетениями. Поверхностная плотность до 140г/м2. Менее устойчивы к истиранию и используются в качестве подкладочных для галантерейных изделий и шляп.

Полушелковые подкладочные ткани  вырабатывают из вискозных нитей в основе и х/б в утке  саржевым, атласным и крупноузорчатыми переплетениями. Наиболее распространены саржа и сатин-дубль.

Саржа – Вн/Хб, саржевое переплетение.

Сатин – дубль – атласное переплетение

Полушелковые подкладочные ткани более прочные и износостойкие, чем вискозные, но более толстые, пиллингуются.

Хлопчатобумажные подкладочные ткани имеют ограниченное применение, применяют при изготовлении детской и рабочей верхней одежды.

Шерстяные подкладочные ткани ограничены в ассортименте. Их вырабатывают из смеси шерстяных, лавсановых, вискозных и нитроновых волокон, при этом содержание шерстяного волокна составляет 28...43%. Эти подкладочные материалы выполняют также функцию утепляющей прокладки.

Подкладочные трикотажные полотна вырабатывают из полиамидных нитей.  Трикотажные подкладочные полотна не осыпаются по срезам, и нити в них не раздвигаются. Однако они обладают примерно в 2,5 раза большим удлинением при разрыве, чем ткани.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1Рассмотрите предложенные образцы тканей, изучите их состав по артикулу.

2 Запишите свойства тканей.

3 Определите области применения тканей.

Результаты лабораторных исследований представить в виде таблицы

Таблица 18.1– Ткани подкладочные

| Название ткани, образец | Арти-кул | Волокистый состав |  | Линейная плотность нитей, текс |  | Поверх-ностная плотность, г/м2 | Пере-плете-ние | Вид отдел-ки | Назна-чение ткани |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | осно-ва | уток | осно-ва | уток |  |  |  |  |  |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 18.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике вида отделки.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или не правильно определён вид отделки (не более 2-х образцов).

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19

«Изучение ассортимента прокладочных материалов»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Характеризовать свойства тканей определённого назначения;

- Определять возможность использования тканей для изготовления изделий

одежды определённого назначения.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы прокладочных материалов

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Для каких целей применяют прокладочные материалы?

2 Какие виды прокладочных материалов существуют?

3 Каковы требования к прокладочным материалам?

Необходимая базовая информация

Прокладочные материалы – это материалы, которые размещают в одежде с изнаночной стороны деталей, выкроенных из материала верха. Их используют для решения одной из следующих задач:

- придания деталям верха жёсткости, упругости, устойчивости формы

- предохранения отдельных участков изделия от растяжения

- снижения воздухопроницаемости одежды

- защиты от ветра и осадков

- повышения теплозащитных свойств одежды.

В швейном производстве используются самые разнообразные прокладочные материалы, различные по своему назначению, волокнистому составу, структуре. Прокладочными материалами могут быть ткани, нетканые материалы и трикотажные полотна, комплексные материалы.  Вырабатываются они из натуральных и химических волокон различными способами.

Неклеевые прокладки вырабатывают ткаными из льняной, полульняной, полушерстяной пряжи. В качестве прокладочных бортовых материалов используют льняные, полушерстяные, хлопчатобумажные ткани и нетканые полотна.

Клеевые прокладочные материалы – представляют собой основу, на которую определённым образом нанесено клеевое покрытие из термопластичных полимерных материалов. В качестве термопластичного слоя применяют клеевые порошки и пасты, а именно: полиэтилен, полиэфир, полиуретан, полиэстер, поливинилхлорид. Основным для использования клеевых полимеров являются доступные эффективные способы их применения.

1 Прокладочные материалы с клеевым покрытием на тканой основе с точечным сплошным покрытием.

2 Клеевые прокладочные материалы на нетканой основе с точечным и сплошным покрытиями.

3 Клеевая кромка.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1Рассмотрите предложенные образцы материалов, изучите их состав по артикулу.

2 Запишите свойства материалов.

3 Определите области применения материалов.

Результаты лабораторных исследований представить в виде таблицы

Таблица 19.1– Ткани продкладочные

| Наименование материала, образец | Артикул | Группа | Свойства | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу19.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике вида отделки.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или не правильно определён вид отделки (не более 2-х образцов).

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20

«Изучение ассортимента фурнитуры»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять назначение фурнитуры;

- Определять качество фурнитуры.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Пуговицы, ёмкость с горячей водой, ткань х/б, лупа

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Для чего служат пуговицы?

2 Из каких материалов изготавливают пуговицы.

3 Перечислите требование к качеству пуговиц.

Необходимая базовая информация

К одежной фурнитуре относятся пуговицы, крючки, петли, пряжки, кнопки, застежки.

Пуговицы служат для застегивания, а также для украшения одежды.

По исходному материалу и назначению пуговицы подразделяются на несколько групп.

Основные свойства пуговиц определяются главным образом свойствами материалов, из которых они изготовлены. Пуговицы вырабатывают из пластических масс - галалита, акрилата, полистирола, винипласта, отходов капрона, фенопластов, аминопластов, полипропилена, полиэтилена, а также из поделочных материалов - металла, дерева, перламутра, кости, рога, стекла и др.

По назначению различают пуговицы пальтовые, костюмные, платьевые, брючные, бельевые, форменные и детские.

Для мужской одежды пуговицы подбирают под цвет материала. Они должны отличаться простотой формы и отделки лицевой поверхности. Размеры пуговиц для пальто - от 26 до 33 мм, пиджака - от 20 до 25 мм, жилета - от 15 до 17 и брюк - от 14 до 17 мм.

Для женской одежды пуговицы подбирают по цвету, размеру и форме в зависимости от модели изделия. Они выполняют функции не только застежки, но и отделки. Пуговицы для пальто имеют размеры от 30 до 48 мм, для костюмов и жакетов - 23 - 39, для платьев, джемперов, блузок - 12, бельевые и сорочечные - от 10 до 19 мм.

Пуговицы различают еще по ряду других признаков:

по форме - круглые, овальные, шарообразные, полушарообразные и продолговатые, цилиндрические и др.;

по характеру лицевой поверхности - гладкие и рельефные;

по способу прикрепления к одежде - с глазками, т. е. с двумя или четырьмя отверстиями, и глухие, имеющие с затылочной стороны точеное или проволочное ушко.

Обратная сторона пуговиц может быть плоской или выпуклой. Лучшей считается выпуклая форма: такие пуговицы прочнее держатся на одежде, не прилегают к ней вплотную и не вырываются с материалом.

Ход работы и методические указания к её выполнению

Охарактеризовать   пять   образцов пуговиц:

1 Указать материал, из которого сделана пуговица.

2 Указать форму и вид пуговицы (функциональное назначение – для застегивания или для украшения одежды, для мужской или женской одежды).

3 Про анализировать   качество   пуговиц    по   результатам   внешнего осмотра.   Пуговицы   должны   быть   правильной   формы,   соответствующих размеров, с рисунком на лицевой стороне, без царапин, трещин, заусенцев, с ровными, гладкими краями.

4 Провести испытание на прочность пуговиц для этого их нужно сбросить с высоты 1м на пол.

5 Проверить устойчивость окраски пуговиц путем пятикратной протирки белой хлопчатобумажной тканью, смоченной горячей водой при температуре 80C.

Отчет по практической  работепредоставить в свободной форме

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике.

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21

«Определение сортности ткани»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Определять дефекты ткани;

- Определять сорт ткани, давать заключение о возможности применения этой ткани для изготовления одежды.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Образцы тканей, лупа, ГОСТ 161-86 Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сортности

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 На какие группы делятся ткацкие пороки?

2 Какие пороки называт местными и распространёнными?

3 Какие дефекты тканей относятся к недопустимым?

4 Как используют несортные материалы?

Необходимая базовая информация

Качество текстильных материалов оценивается по стандартам или другой нормативно-технической документацией и характеризуется сортом.

Сорт - одна из основных характеристик качества продукции.

Сорт продукции - градация продукции определенного вида по одному или нескольким показателям качества, установленная нормативной документацией.

Сорт определяют по отклонениям от норм показателей основных потребительских свойств и наличию дефектов внешнего вида. При этом применяют ограничительную систему оценки, т.е. каждое отклонение от норм показателей свойств и каждый дефект внешнего вида оценивают определенным количеством дефектов (пороков). Сорт материала устанавливается на текстильной фабрике и указывается на маркировочном ярлыке каждого куска.

На швейных фабриках для изготовления изделий используются материалы 1 сорта, в отдельных случаях 2 сорта. Несортные материалы не применяются для изготовления швейных изделий.

Пороки делят на три группы:

1 Пороки волокон и нитей.

Пороки волокон: у хлопка засоренность оболочками, жгутики; к порокам льняных волокон засоренность кострой, шишки; к порокам шерстяных волокон засоренность репьем, переследы, мертвый волос.

Пороки нитей: моховость, шишки, ворсистость, масляные пятна, склейки, узелки, сукрутины, утолщенные нити.

2 Пороки ткачества:  забоина, недосека, близна, пролет, неподработка нитей основы, поднырки, слет утка, сбитый рисунок, нарушение целостности ткани (дыры, пробоины, просечки).

3 Пороки отделки  разнооттеночность, затёк краски, нарушение или перекос рисунка.

Пороки бывают распространенными и местными.

Распространенные пороки расположены на значительной части куска или по всему куску.

Местные пороки - небольшие по размерам расположены на небольшом участке ткани.

В отдельных случаях часто повторяющийся по длине куска местный порок может переходить в распространенный.

К недопустимым дефектам тканей относят:

- сырьевые (полосы от нитей разной толщины, цвета, загрязненного и масленного утка;

- ткацкие (слеты, подплетены и обрыв основы более 1 см, недосеки, забоины, нарушение ткацкого рисунка, пролеты утка, близны в три нити и более);

- отделки (полосы от остановки печатной или красильной машины, затек краски, красильные и печатные засечки, дыры, проколы, оторванная кромка).

Определение сортности тканей

Х/Б ткани для определения сортности делят на 4 группы:

1 – плательные,

2 – бельевые,

3- подкладочные, палаточные и тп

4- с разрезным ворсом.

Суммарное количество пороков определяют для условной длины ткани.

При отклонении фактической длины куска от условной, количество местных пороков Пу пересчитывают по формуле:

Пу=Пфlylф

Пф- количество пороков на фактической длине куска,

ly – условная длина куска ткани, м (по ГОСТ),

lф – фактическая длина куска ткани, м.

Суммарное количество пороков не должно превышать:

10 – для первого сорта,

30 – для второго сорта.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1Рассмотрите предложенные образцы тканей. Выявите ткацкие пороки.

2 Определите сорт ткани. Данные занести в таблицу:

Таблица 21.1 – Определение сорта ткани

| № образца | Наименование ткани | Группа ткани для определения сортности | Выявленные пороки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Размеры |
| Суммарное количество пороков для данного образца: Сорт материала: |  |  |  |  |
| Суммарное количество пороков для данного образца: Сорт материала: |  |  |  |  |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Таблицу 21.1.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике порока (не более 2-х).

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%, или не правильно определён вид порока (не более 2-х образцов).

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22

«Выбор материалов для пакета одежды»

Цель работы, её воспитательные и развивающие задачи:

Уметь на втором уровне усвоения:

- Выбирать материалы для изготовления одежды определённого назначения и модели;

- Оформлять конфекционную карту.

В ходе практической работы создавать организационно-педагогические условия, направленные на формирование следующих общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Характеристика работы: работа носит репродуктивный характер

Продолжительность занятия: 2 часа.

Материально-дидактическое обеспечение:

Указания по подготовке к практической  работе

1Подготовить устные ответы на контрольные вопросы, определяющие вашу готовность к выполнению практической работы (см. ниже).

Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению практической работы

1 Какие требования предъявляют для пакета материалов?

2 Какой документ оформляется для пакета материалов для изготовления изделия?

Необходимая базовая информация

Выбор материалов, необходимых для пошива одежды, является очень важным моментом при ее изготовлении. Выбор материалов будет правильным и обоснованным, если основная ткань будет отвечать назначению изделия, а другие составляющие материалы по своим свойствам соответствовать свойствам основного материала.

Процесс подбора материалов для проектирования швейных изделий включает в себя несколько этапов, в том числе:

1 этап. Составление общей характеристики изделия, выявление конструктивных особенностей, определение назначения изделия и условий эксплуатации. Требования к одежде и его основные свойства определяются исходя из его назначения.

2 этап. Определение свойств материалов, в соответствии с которыми производится выбор необходимых для уготовления одежды тканей.

Требования к материалам разделяются на следующие группы:

- функциональные;

- эксплуатационные (требования надежности);

- эргономические;

- эстетические и конструктивные - должны обеспечить соответствие одежды современному направлению моды, целостность композиционного решения, товарный внешний вид и др.

3 этап. Выбор материалов для швейного изделия, согласно требованиям к материалам и изделию. Для выбора материалов используют прейскуранты, альбомы с образцами и определяют, какие из них соответствуют требованиям нормативов. При отсутствии показателей свойств проводят лабораторные испытания.

4 этап. Уточнение конструкции изделия, режимов технологических операций его изготовления. Определяются рекомендации по эксплуатации швейного изделия. Режимы обработки для материалов выбираются с учетом их свойств. Согласно способам обработки и свойствам материалов, выбранных для будущей модели, имеет место необходимость уточнения конструкции изделия.

По результатам оформляется конфекционная карта.

Ход работы и методические указания к её выполнению

1 Проанализируйте предоставленный эскиз модели .

2 Подберите все необходимые материала.

3 Заполните конфекционную карту.

КОНФЕКЦИОННАЯ КАРТА

Наименование изделия:

Рекомендуемые размеры:

Полнотно-возрастная группа:

Организация:

Автор модели:

| Модель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предлагаемые материалы |  |  |
|  | Характеристика | Образец |
| Основные |  |  |
| Подкладочные |  |  |
| Прокладочные |  |  |
| Скрепляющие |  |  |
| Отделочные |  |  |
| Фурнитура |  |  |

Отчет по практической  работе должен содержать:

1 Конфекционную карту.

Критерии оценивания

- оценка «5» («отлично») выставляется, если работа выполнена правильно, самостоятельно, в полном объеме;

- оценка «4» («хорошо») выставляется студенту, если работа выполнена  самостоятельно, в полном объеме,  но допущены незначительные неточности в  характеристике вида материалов .

- оценка  «3» («удовлетворительно») выставляется студенту, задания  выполнены не в полном объеме,  но не менее 70%.

- оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, если задания выполнены с большим количеством грубых ошибок или выполнено менее 70% заданий.